Afbeelding met tekst, gebouw, baksteen, bouwmateriaal

Automatisch gegenereerde beschrijving

# BESCHAFFENHEIT, ART UND FARBE

Standardmäßig erfolgt für all unsere Riemchen ein Zuschnitt auf ca. 20 mm. Neben den klassischen Riemchen können Sie auch Eckriemchen und horizontale Eckriemchen in dieser Dicke erhalten.   
Auf Ihren Wunsch betrachten wir auch gerne die Möglichkeiten für den Zuschnitt von anderen Passstücken und Dicken.   
Die technischen Eigenschaften der Riemchen sind mit denen der Basissteine identisch, aus denen sie zugeschnitten werden. Nachstehend können Sie die technischen Eigenschaften der Basissteine finden. Die Farbe in der Masse ist Braun-Rot und reicht von Aubergine-Rot bis Rot-Braun mit einer stark akzentuierten unregelmäßigen beige-weißen Oberflächentextur mit einigen hellen gelblichen Akzenten.

# TECHNISCHE MERKMALE

Die Steine werden mit CE-Label geliefert und weisen folgende Merkmale auf:

**CE-Kennzeichnung gemäß EN 771-1: 2011 + A1: 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abmessungen (L x B x H) | \*220x20x52 mm |  |
| Stückzahl / qm mit traditioneller Fuge | ca. 68 |  |
| Stückzahl / qm mit dünner Fuge | ca. 77 |  |
| Abmessungen (L x B x H) | \*215x20x65 mm | - auf anfrage > 2000 m² |
| Größentoleranz | Tm (+/-8/6/4) |  |
| Bruttovolumenmasse | 1900 kg/m³ (+/- 20 %) |  |
| Wasseraufnahme (24 Stunden) | < 16% |  |
| Anfängliche Wasseraufnahme (1 Minute) | < 4 kg/(m² . min ) IW3 |  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | µ = 5/10 |  |
| Thermische Eigenschaften (λ10, trocken, 90/90) | 0,60 W/mK (Tabelle 1 EN1745) |  |
| Haltbarkeit (Frost / Tau / Beständigkeit) | F2 – sehr frostbeständig |  |
| Aktiv lösliche Salze | Klasse S2 |  |
| Feuerreaktion | Klasse A1 |  |
| Klebkraft (gemäß EN998-2: 2003 Anhang C) | NPD (no performance determined/ keine leistung festgestellt) |  |

# Produktfoto

